INFORMATII PRIVIND ANALIZELE DE MICROSCOPIE ELECTRONICA

# Aparatura

- Spectrometru dielectric –CONCEPT 40 (Novocontrol Technologies GmbH, Germania)

- Domeniul de măsură:

- frecvenţa 3x10-6 - 2x107 Hz

- temperatura -160- +400 °C

- capacitatea 10-15 - 1 F

- impedanţa 10-2– 10+14 ohm

Studii posibile – Variaţia permitivităţii şi a pierderilor dielectrice cu temperatura şi frecvenţa pentru probe solide sub formă de placă/film:

- măsurători izocrone, cu baleierea temperaturii (cu viteze de maxim 20 ˚/min) la una sau mai multe frecvenţe fixate, ce evidenţiază temperaturile la care au loc relaxări dipolare, asociate mobilităţii moleculare a materialului;

- măsurători izoterme, cu baleierea frecvenţei la temperaturi fixate, din care pot fi extraşi timpii de relaxare şi calculate energiile de activare pentru fiecare proces.